Práctica 4: Electródica

Parte A - Curvas de densidad de corriente vs. sobrepotencial.

Nota: se realizará la experiencia con y sin agitación mecánica, de modo de comparar los resultados entre ambas condiciones.

Objetivos:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Esquema del dispositivo experimental:

Completar las siguientes tablas:

| E.T. como cátodo (sin agitación) | E.T. como cátodo (con agitación) |
| --- | --- |
| Vap (V) | Emed (V) | EET (V) | η (V) | Imed (A) | j (A/cm2) | log (¦j¦) (dec) | Vap (V) | Emed (V) | EET (V) | η (V) | Imed (A) | j (A/cm2) | log (j) (dec) |

| E.T. como ánodo (sin agitación) |
| --- |
| Vap (V) | Emed (V) | EET (V) | η (V) | Imed (A) | j (A/cm2) | log (¦j¦) (dec) |

Gráficas:

Graficar para E.T. funcionando como cátodo (sin y con agitación) y para E.T. funcionando como ánodo (sin agitación):

- Grafique los valores de I (A) en función del potencial del ET (V).

- Grafique los valores de j (A/cm2) en función del sobrepotencial del ET (V). Identifique sobre la gráfica la(s) reacción(es) que ocurre(n) en cada zona.

Deposición de cobre (para E.T. funcionando como cátodo)

- Determine la densidad de corriente límite (jL) para la reducción de cobre para los casos: E.T. como cátodo sin agitación y con agitación. Compare los valores de densidad de corriente límite obtenidos en ambos casos. ¿Qué puede decir sobre los mismos?

Anexe a la ficha, las respuestas a las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué representa la lectura en el voltímetro de alta impedancia?

2.- ¿Qué representa la lectura en el amperímetro?

3.- ¿Qué representa la lectura en voltímetro de la fuente?

4.- ¿Por qué es importante que el voltímetro de la pregunta 1 sea de alta impedancia y el voltímetro de la fuente no?

5.- ¿Por qué un electrodo de cobre sumergido en la disolución de trabajo se comporta como un 		       electrodo de referencia?

6.- ¿Qué entiende por sobrepotencial de activación, óhmico y de transferencia de masa? ¿Cómo 		        relaciona estos conceptos con la práctica?

7.- ¿Qué entiende por corriente límite? Cite un ejemplo.

8.- ¿Qué diferencia existe en una superficie metálica lisa y otra amorfa? Relacione esto con el 		      práctico.

9.- Indique que características afectan la densidad de corriente límite en una reacción de deposición metálica. ¿Puede controlarlas durante la práctica? Explique.

Parte B - Curva de Tafel para el desprendimiento de hidrógeno

Objetivos:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gráficas:

Curva de Tafel para el desprendimiento de H2 - E.T. funcionando como cátodo (sin y con agitación):

- Para los valores correspondientes al desprendimiento de hidrógeno, grafique ηET vs log(|j|).

- A partir de la gráfica, obtenga del valor de la pendiente (β) y de la ordenada en el origen (jo). Tenga en cuenta que n = 2.

Determinación del potencial umbral para el desprendimiento de hidrógeno

- A partir del gráfico de I vs EET, y su proyección al eje de las abscisas, determine en qué potencial comienza el desprendimiento de hidrógeno.

Anexe a la ficha las respuestas a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cómo espera que sea la curva i vs. (? ¿Y la curva ( vs. log (j)? ¿Concuerda con lo obtenido?

2.- ¿Qué valores de j0 y β obtuvo? Defina j0 y β para el caso de la práctica en particular.

3.- ¿Cómo evita los efectos de la difusión y de la migración en la práctica?

4.- ¿El valor de ( utilizado es cercano a los 120 mV/n?

5.- ¿Los desprendimientos de gases como en este caso implican ( grandes o pequeños?

6.- ¿Cómo correlaciona la densidad de corriente j (en A cm-2) con la velocidad de reacción v (en mol s-1 m-2)? ¿Y con el sobrepotencial de transferencia de carga pura?

7.- ¿Es indistinto usar un electrodo de trabajo de Pt o uno de otro metal? Explique.